КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ Ceramic-Polymer STP-EP Ceramic-Polymer STP-EP является двухкомпонентным эпоксидным керамическим покрытием с высоким сухим остатком, обеспечивающим антикоррозийную защиту поверхности из металла, стекловолокна, пластмасс и бетона. Покрытие Ceramic-Polymer STP-EP может использоваться в качестве грунта или как самостоятельная моно-система. Материал имеет хорошую адгезию со слабо подготовленной поверхностью, высокие показатели по абразивной устойчивости, стойкости ко всем видам углеводородов, эксплуатации в морской среде. Выдерживает температурный режим до 120С (сухой нагрев). Используется для защиты внутренних/внешних поверхностей резервуаров, трубопроводов. находящихся в контакте с морской\пресной водой. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ: Цвет: Большинство цветов RAL. При необходимости могут быть обеспечены и другие отте ки. Сухой остаток: 100 Точка воспламенения: >25°С Летучие органические компоненты VOC: 320 г/литр Устойчивость к коррозии: > 3000 часов в соляном тумане (ISO 7253) Абразивоустойчивость: потери 53 мг (ASTM D4060) Адгезия: 37 Мра (5,366 psi) on steel (ASTM D4541) Удельная плотность: 1,5 НАНЕСЕНИЕ: Толщина покрытия за 1 слой Укрываемость кв.м./кг Сухое (DFT) Влажное (WFT) 100 мкм 200 мкм 100 мкм 200 мкм 6,60 3,30 Число слоев: один слой; два слоя за два прохода по 80-100 мкм влажный на влажный. Третий проход возможен для специальных условий. ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ: Способы нанесения: безвоздушное распыление. Диаметр сопла: 0,015-0,019 дюйма. Обычное распыление или валик могут использоваться для меньших площадей. Для полосного нанесения покрытия или местного ремонта можно использовать кисть. Пропорция смешивания по весу: 5,0 : 1 или 3 : 1 по объему. Основа А тщательно перемешивается с одной частью В (отвердитель). Срок хранения после начала использования: 30 минут при 20С (сокращается при повышении температуры) Растворитель: растворители производства Ceramic-Polymer или аналог Фильтры: следите, чтобы фильтры были чистыми. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Абразивоструйная обработка до шероховатости минимум Sa2,5 (ISO 8501-1). Поверхность при этом должна иметь хороший профиль с шероховатостью 30-80 мкм. УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Температура поверхности должна быть не менее 10°С и не менее, чем на 3°С выше точки росы. Относительная влажность не должна превышать 85%. Температура и относительная влажность должны замеряться вблизи поверхности нанесения. ВРЕМЯ СУШКИ: Температура поверхности До гелевой консистенции Эксплуатация Химическая нагрузка Повторное покрытие Минимум Максимум 20°С 4 ч 24 ч. 7 дней. Через 5 часов до 36 часов ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА: Рекомендуется хранить банки с материалом в сухом прохладном помещении (желательно при температуре ниже 40°C) с соответствующей вентиляцией. Банки должны быть плотно закрыты. Упаковка: комплекты по 19,98 кг. (16,65кг основа, 3.33кг отвердитель) Срок хранения в закрытой таре: смотреть на этикетке. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Соблюдайте рекомендации, указанные на упаковке, и перед использованием прочтите листок техники безопасности. Материал предназначен для использования квалифицированными профессиональными наносителями в производственных условиях. Материал горюч и должен размещаться вдали от открытого огня, искр и других источников возгорания. В зоне нанесения курение запрещается. Следует использовать соответствующие респираторные средства и производить нанесение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и глаза.